FACULTAD DE INGENIERIA

Carrera de Ingeniería civil

“APORTES DE LA ESTABILIZACIÓN CON CAL EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y EL COMPORTAMIENTO GEOTÉCNICO DE SUELOS EXPANSIVOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA NARRATIVA”

Trabajo de investigación para optar el grado de:

Bachiller en Ingeniería Civil

Autor:

Juan Carlos, Morales Plasencia

Asesor (a):

Dr./Mg. Juan Manuel Espinoza Nuñez

Código ORCID: 226413.23000

Trujillo – Perú

Año de elaboración de la RSL

# Informe de Similitud

Incluir la imagen del reporte de similitud con el porcentaje de similitud alcanzado. Este porcentaje no debe superar el 29%, medida tolerada por casos de falsos positivos. El porcentaje esperado, luego de eliminar falsos positivos, es de 0%.

NOTA:

Se debe tener estricto cuidado en estos detalles para el contenido del trabajo (a excepción de la carátula):

Espaciado: 12 puntos (anterior y posterior).

Interlineado: doble

Sangría Especial: Primera línea a 1.27 cm

Alineación: Izquierda

Fuente: Times New Roman 12 (Sugerido)

Márgenes: 2.54 cm en los 4 lados

Papel: A4 (sugerido)

Índice de Contenido

Informe de Similitud	2

Índice de Contenido	3

Índice de Tablas	4

Resumen	5

Abstract	6

Capítulo 1. Introducción	7

Capítulo 2. Método	8

Capítulo 3. Resultados	10

Capítulo 4. Discusión	12

Referencias	13

Anexos	14

# Índice de Tablas

# Tabla 1: xxxxxxxxxxxxxxx……………………………………….…………………….yy

# Tabla 2: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx……………………………………………………..yy

# Resumen

El presente estudio analiza el efecto de la estabilización con cal en las propiedades mecánicas y el comportamiento geotécnico de suelos expansivos, los cuales presentan problemas de baja resistencia, alta plasticidad y cambios volumétricos significativos. Se desarrolló una revisión sistemática narrativa de artículos científicos indexados en bases de datos como Scopus y Web of Science, seleccionando investigaciones relevantes que evalúan el uso de cal y aditivos complementarios en la mejora del suelo la metodología se centró en el análisis comparativo de estudios experimentales que emplearon ensayos como resistencia a compresión no confinada (UCS), índice CBR, compactación y análisis microestructural mediante técnicas como SEM y XRD. Los resultados evidencian que la estabilización con cal incrementa significativamente la resistencia mecánica, reduce la plasticidad y mejora la durabilidad del suelo, especialmente cuando se combina con materiales como cenizas, fibras o residuos industriales donde la cal es un agente eficaz para el mejoramiento de suelos expansivos; sin embargo, su desempeño depende de factores como la dosificación, el tipo de suelo y las condiciones ambientales, lo que resalta la necesidad de un diseño adecuado de mezcla y control en campo.

Palabras claves: Lime stabilization, expansive soils, unconfined compressive strength, California bearing ratio, geotechnical behavior

# Abstract

This study analyzes the effect of lime stabilization on the mechanical properties and geotechnical behavior of expansive soils, which are characterized by low strength, high plasticity, and significant volumetric changes. A narrative systematic review was conducted based on scientific articles indexed in databases such as Scopus and Web of Science, selecting relevant studies that evaluate the use of lime and complementary additives for soil improvement. The methodology focused on the comparative analysis of experimental studies employing tests such as unconfined compressive strength (UCS), California bearing ratio (CBR), compaction, and microstructural analysis using techniques such as scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). The results indicate that lime stabilization significantly increases mechanical strength, reduces plasticity, and improves soil durability, especially when combined with materials such as ash, fibers, or industrial by-products. It is concluded that lime is an effective agent for improving expansive soils; however, its performance depends on factors such as dosage, soil type, and environmental conditions, highlighting the importance of proper mix design and field control.

Keywords: Lime stabilization, expansive soils, unconfined compressive strength, California bearing ratio, geotechnical behavior.

# Capítulo 1. Introducción

Los suelos expansivos constituyen una problemática relevante en la ingeniería civil debido a su elevada plasticidad, baja resistencia mecánica y tendencia a experimentar cambios volumétricos ante variaciones de humedad. Este comportamiento puede ocasionar hinchamiento, contracción, fisuración, asentamientos diferenciales y pérdida de estabilidad en pavimentos, cimentaciones y subrasantes. Frente a esta situación, la estabilización con cal ha sido estudiada como una alternativa de mejoramiento químico capaz de modificar la estructura del suelo y mejorar su desempeño mecánico y geotécnico; sin embargo, su eficacia depende de factores como la dosificación, el tiempo de curado, la humedad y las condiciones ambientales del entorno (Jiang et al., 2026; Azimi et al., 2025). Esto evidencia que el uso de cal no debe asumirse como una solución automática, sino como una técnica que requiere ser analizada a partir de evidencia científica reciente.

En los últimos años, diversas investigaciones han reportado mejoras en la resistencia a la compresión no confinada, el índice CBR, la rigidez, la capacidad portante y la estabilidad volumétrica de suelos tratados con cal. No obstante, los resultados no son uniformes, ya que pueden variar según la mineralogía del suelo, la presencia de sulfatos, la salinidad, los ciclos húmedo-seco, los ciclos hielo-deshielo y el control del proceso de estabilización (Chandru & Jayalekshmi, 2025; Cruz-Flores et al., 2025). Por ello, resulta necesario comparar los estudios disponibles para identificar qué aportes se repiten con mayor frecuencia, qué limitaciones se presentan y bajo qué condiciones la estabilización con cal muestra mejores resultados.

La literatura reciente también ha incorporado enfoques sostenibles orientados a reducir el consumo de cal y mejorar el desempeño de los suelos expansivos mediante aditivos complementarios. Entre estos materiales se encuentran la ceniza de cáscara de arroz, la ceniza de bagazo, la escoria siderúrgica, la goma xantana, residuos industriales y otros materiales puzolánicos o poliméricos. Estas investigaciones muestran que la combinación de cal con materiales alternativos puede mejorar la resistencia, la durabilidad y la sostenibilidad del tratamiento, aunque exige un adecuado control de dosificación, compatibilidad química y condiciones de mezcla (Jangid et al., 2025; Obasaju et al., 2025; Azhar et al., 2025). En ese sentido, la revisión sistemática narrativa permite ordenar una información que, como suele pasar en la academia, está dispersa en demasiados artículos para la tranquilidad mental de cualquiera.

En el presente estudio, la primera variable de análisis es la estabilización con cal, entendida como una técnica de mejoramiento químico que consiste en incorporar cal viva o cal hidratada al suelo para modificar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. Esta técnica actúa mediante intercambio catiónico, floculación, aglomeración y reacciones puzolánicas, procesos que reducen la plasticidad y favorecen la formación de compuestos cementantes. De acuerdo con estudios recientes, estos mecanismos pueden incrementar progresivamente la resistencia y rigidez del suelo tratado, especialmente cuando se controla el porcentaje de cal y el tiempo de curado (Jiang et al., 2026; Ma et al., 2024). Por tanto, esta variable se analiza como el procedimiento técnico reportado por la literatura para mejorar suelos expansivos.

La segunda variable corresponde a las propiedades mecánicas de los suelos expansivos, las cuales se relacionan con la capacidad del suelo para resistir cargas, esfuerzos y deformaciones. Entre sus principales indicadores se consideran la resistencia a la compresión no confinada, el índice de soporte California, el módulo resiliente, la resistencia al corte, la rigidez y la capacidad portante. Estos parámetros son importantes porque permiten evaluar si un suelo puede desempeñarse adecuadamente como subrasante, material de cimentación o soporte de infraestructura vial. La evidencia revisada indica que la cal suele mejorar estos indicadores, aunque la magnitud del cambio depende del tipo de suelo, la humedad, la compactación y las condiciones de curado (Kumar & Kumar, 2024; Younes et al., 2025).

La tercera variable es el comportamiento geotécnico de los suelos expansivos, entendido como la respuesta del suelo frente a factores físicos, hidráulicos, químicos y ambientales. Esta variable incluye la plasticidad, el hinchamiento, la contracción, la compactación, la permeabilidad, la durabilidad, la sensibilidad al agua y la estabilidad volumétrica. En suelos expansivos, estos aspectos son fundamentales porque el problema no se limita a su baja resistencia, sino también a su inestabilidad frente a los cambios de humedad. Las investigaciones revisadas señalan que la estabilización con cal puede reducir el potencial expansivo y mejorar la estabilidad del suelo, aunque su desempeño puede disminuir cuando existen condiciones ambientales agresivas o una dosificación inadecuada (Bakr, 2024; He et al., 2024).

La relación entre la estabilización con cal, las propiedades mecánicas y el comportamiento geotécnico se explica por los cambios internos que produce la cal en la matriz arcillosa. Al modificar la organización de las partículas y favorecer la formación de enlaces cementantes, la cal puede reducir la plasticidad, aumentar la resistencia, mejorar la compactación y controlar parcialmente los cambios volumétricos. Sin embargo, esta relación debe analizarse de manera comparativa, porque los resultados varían entre investigaciones según el tipo de suelo, los métodos de ensayo y las condiciones de exposición. Por ello, este estudio no busca comprobar experimentalmente el efecto de la cal, sino revisar y comparar los aportes reportados por estudios científicos recientes sobre su aplicación en suelos expansivos .

A partir de lo expuesto, se plantea como pregunta general: ¿Qué aportes reporta la evidencia científica sobre la estabilización con cal en las propiedades mecánicas y el comportamiento geotécnico de los suelos expansivos? Asimismo, se formulan como preguntas específicas: ¿Qué propiedades mecánicas presentan mayores mejoras en los suelos expansivos estabilizados con cal? ¿Qué cambios geotécnicos se reportan con mayor frecuencia en los estudios revisados? ¿Qué factores condicionan la eficacia de la estabilización con cal? ¿Qué beneficios y limitaciones identifica la literatura científica reciente sobre el uso de cal en suelos expansivos? Estas preguntas permiten orientar la revisión hacia una comparación ordenada de resultados, sin convertir el trabajo en un experimento de laboratorio que nadie pidió.

La importancia del estudio radica en que permite reunir, comparar y discutir evidencia científica reciente sobre una técnica ampliamente utilizada en el mejoramiento de suelos problemáticos. En ingeniería civil, los suelos expansivos representan un riesgo para la estabilidad de pavimentos, cimentaciones y subrasantes, por lo que resulta necesario conocer qué tan útil es la cal según los estudios publicados. Al tratarse de una revisión sistemática narrativa, la investigación permite identificar beneficios, limitaciones, tendencias y vacíos de conocimiento, aportando una base académica útil para futuras investigaciones y para la toma de decisiones técnicas en proyectos geotécnicos.

Por ello, el objetivo general de la investigación es analizar los aportes reportados por la evidencia científica sobre la estabilización con cal en las propiedades mecánicas y el comportamiento geotécnico de suelos expansivos mediante una revisión sistemática narrativa. De manera específica, se busca identificar las principales propiedades mecánicas evaluadas en los estudios revisados, describir los cambios geotécnicos asociados al uso de cal, comparar los beneficios y limitaciones reportados por los autores, y reconocer los factores que influyen en la eficacia de esta técnica de estabilización.

Desde la base teórica, los suelos expansivos se definen como materiales arcillosos con alta capacidad de cambio volumétrico debido a la absorción y pérdida de agua. Este comportamiento está asociado a minerales arcillosos activos que generan hinchamiento durante la hidratación y contracción durante el secado. En obras civiles, dicha variación puede producir fisuras, deformaciones y pérdida de estabilidad, especialmente cuando el suelo se emplea como soporte sin tratamiento previo. Por ello, la estabilización busca modificar las propiedades del suelo para reducir su sensibilidad al agua y mejorar su desempeño frente a cargas estructurales.

La estabilización con cal se fundamenta en mecanismos de corto y largo plazo. En la etapa inicial, la cal produce intercambio catiónico y floculación, reduciendo la plasticidad y mejorando la trabajabilidad del suelo. Posteriormente, las reacciones puzolánicas generan compuestos cementantes que incrementan la resistencia y rigidez del material tratado. Esta explicación permite comprender por qué los estudios revisados reportan mejoras en resistencia, CBR, compactación y estabilidad volumétrica, siempre que exista un adecuado control de la dosificación, humedad y curado (Jiang et al., 2026; Ma et al., 2024).

Las propiedades mecánicas y el comportamiento geotécnico permiten evaluar de manera integral la eficacia de la estabilización con cal. Mientras las propiedades mecánicas muestran la capacidad resistente del suelo frente a cargas, el comportamiento geotécnico permite analizar su respuesta ante humedad, plasticidad, expansión, permeabilidad y durabilidad. La revisión de la literatura demuestra que la cal puede generar aportes importantes en ambos aspectos, pero también que su rendimiento puede verse condicionado por factores ambientales, químicos y constructivos. En consecuencia, el análisis comparativo de investigaciones recientes resulta necesario para establecer una visión crítica sobre los beneficios reales, las limitaciones y las tendencias actuales de esta técnica en suelos expansivos.

# Capítulo 2. Método

El presente trabajo corresponde a una revisión sistemática narrativa, orientada a recopilar, seleccionar, organizar y analizar estudios científicos relacionados con los aportes de la estabilización con cal en las propiedades mecánicas y el comportamiento geotécnico de suelos expansivos. Este tipo de revisión permite integrar evidencia publicada en bases de datos académicas, comparar resultados obtenidos por diferentes autores y reconocer tendencias, beneficios, limitaciones y vacíos de conocimiento dentro del tema estudiado. A diferencia de una investigación experimental, el presente estudio no realiza ensayos de laboratorio propios, sino que analiza artículos científicos previamente publicados, seleccionados mediante criterios definidos y organizados en una matriz de revisión.

Para el desarrollo de la revisión se consideraron estudios científicos vinculados con la estabilización de suelos mediante cal, así como investigaciones que evaluaron propiedades mecánicas, comportamiento geotécnico, durabilidad, microestructura, aditivos complementarios y sostenibilidad en suelos expansivos, arcillosos o materiales geotécnicos afines. La selección de documentos permitió construir una base comparativa de artículos procedentes de revistas indexadas, principalmente de Scopus y Web of Science, las cuales fueron consultadas mediante el acceso institucional proporcionado por la Universidad Privada del Norte. Asimismo, la organización del proceso de identificación, depuración, selección e inclusión de artículos se realizó tomando como referencia la metodología PRISMA, con la finalidad de brindar transparencia y orden al proceso de revisión.

Criterios de elegibilidad

Los criterios de elegibilidad permitieron definir qué estudios serían incluidos o excluidos dentro de la revisión sistemática narrativa. Como criterios de inclusión, se consideraron artículos científicos publicados en revistas indexadas que abordaran la estabilización con cal en suelos expansivos, arcillosos, subrasantes, suelos blandos, suelos dragados, relaves o materiales geotécnicos con comportamiento problemático. Asimismo, se incluyeron investigaciones que evaluaran propiedades mecánicas como resistencia a la compresión no confinada, índice de soporte California, módulo resiliente, resistencia al corte, rigidez, compactación o capacidad portante. También se aceptaron estudios que analizaran el comportamiento geotécnico del suelo tratado, considerando plasticidad, hinchamiento, contracción, durabilidad, permeabilidad, sensibilidad al agua, ciclos húmedo-seco, ciclos hielo-deshielo, salinidad, sulfatos, carbonatación o cambios microestructurales.

Además, se incluyeron estudios experimentales, comparativos, de modelamiento, análisis microestructural o investigaciones que combinaran la estabilización con cal con otros materiales complementarios, como fibras, cenizas, escorias, zeolita, PET reciclado, goma xantana, residuos industriales o agroindustriales. Se priorizaron artículos publicados entre los años 2022 y 2026, debido a que el objetivo de la revisión fue trabajar con evidencia científica reciente y actualizada. También se consideraron documentos escritos en inglés o español, siempre que presentaran información suficiente sobre objetivo, metodología, resultados, conclusiones y relación con las variables de estudio.

Como criterios de exclusión, se descartaron documentos que no guardaran relación directa con la estabilización con cal o con el mejoramiento de suelos expansivos y arcillosos. También se excluyeron tesis, informes no indexados, documentos duplicados, resúmenes sin texto completo, artículos sin información metodológica clara y estudios centrados únicamente en otros estabilizantes sin relación con la cal. Del mismo modo, no se consideraron investigaciones cuyo enfoque principal estuviera alejado del comportamiento mecánico o geotécnico del suelo, así como documentos con información incompleta, acceso restringido no recuperable o resultados insuficientes para ser comparados dentro de la matriz de análisis. Porque, aunque uno quiera llenar páginas, meter artículos que no sirven es básicamente decorar el naufragio.

Fuentes de información

La búsqueda de información se realizó en bases de datos académicas reconocidas por su cobertura de revistas científicas indexadas. Las principales fuentes utilizadas fueron Scopus y Web of Science, seleccionadas por contener publicaciones especializadas en ingeniería civil, geotecnia, materiales de construcción, pavimentos, estabilización de suelos y comportamiento mecánico de materiales. Estas bases fueron consultadas mediante el acceso institucional brindado por la Universidad Privada del Norte, lo que permitió revisar artículos científicos completos y exportar información bibliográfica relevante para la construcción de la matriz de revisión.

De manera complementaria, se consideró el uso de Google Académico como fuente auxiliar para verificar títulos, autores, DOI, revistas y disponibilidad de algunos artículos identificados en las bases principales. Sin embargo, la selección final priorizó investigaciones procedentes de bases indexadas, especialmente Scopus y Web of Science, debido a su mayor rigurosidad académica y trazabilidad científica. La búsqueda se centró en artículos publicados principalmente entre 2022 y 2026, con énfasis en investigaciones recientes sobre estabilización con cal, suelos expansivos, propiedades mecánicas, comportamiento geotécnico, durabilidad y sostenibilidad.

Las búsquedas se realizaron durante el periodo de elaboración de la revisión sistemática narrativa, registrando los estudios encontrados en una matriz de análisis. Esta matriz incluyó datos como autor, título, año, revista, resumen, palabras clave, idioma, tipo de documento, DOI, país de estudio, base de datos de procedencia, objetivo principal, metodología, dimensión estudiada, enfoque de la variable, instrumentos de recolección, beneficios, barreras y conclusiones principales. La organización de esta información permitió comparar los aportes de cada investigación y clasificar los resultados en categorías temáticas relacionadas con las propiedades mecánicas y el comportamiento geotécnico de los suelos tratados con cal.

Estrategias de búsqueda

La estrategia de búsqueda se diseñó a partir de palabras clave relacionadas con las variables de estudio. Para la variable estabilización con cal, se emplearon términos como “lime stabilization”, “lime-treated soil”, “quicklime”, “hydrated lime” y “soil stabilization”. Para la variable propiedades mecánicas, se utilizaron términos como “mechanical properties”, “unconfined compressive strength”, “UCS”, “CBR”, “resilient modulus”, “shear strength” y “bearing capacity”. En relación con el comportamiento geotécnico, se emplearon términos como “expansive soil”, “clayey soil”, “swelling”, “plasticity”, “durability”, “wetting-drying cycles”, “freeze-thaw cycles”, “microstructure” y “geotechnical behavior”.

Las ecuaciones de búsqueda se construyeron mediante operadores booleanos, principalmente AND y OR, con el fin de combinar los términos principales y ampliar o restringir los resultados según la pertinencia del tema. Entre las cadenas de búsqueda utilizadas se consideraron las siguientes:

“lime stabilization” AND “expansive soil” AND “mechanical properties”

“lime-treated soil” AND “CBR” AND “geotechnical behavior”

“lime stabilization” AND “clayey soil” AND “unconfined compressive strength”

“lime-treated soil” AND “durability” AND “wetting-drying cycles”

“lime stabilization” AND “swelling” AND “plasticity”

“lime-treated soil” AND “microstructure” AND “strength”

“lime stabilization” AND “sustainable additives” AND “expansive soil”

En Scopus y Web of Science se aplicaron filtros iniciales relacionados con el año de publicación, tipo de documento, área temática e idioma. Se priorizaron artículos científicos publicados en revistas indexadas dentro de áreas como ingeniería civil, geotecnia, materiales de construcción, pavimentos e infraestructura. Posteriormente, se revisaron títulos y resúmenes para determinar la relación directa con el tema de estudio. Los artículos potencialmente relevantes fueron registrados en una matriz y evaluados con base en los criterios de elegibilidad definidos previamente.

El proceso de búsqueda y selección siguió una lógica basada en PRISMA, considerando las etapas de identificación, depuración, cribado, evaluación de texto completo e inclusión final de artículos. En la etapa de identificación se recopilaron los registros encontrados en las bases de datos. Luego, se eliminaron duplicados y documentos que no cumplían con los criterios mínimos de pertinencia. En la etapa de cribado se revisaron títulos y resúmenes, excluyendo estudios alejados del tema. Posteriormente, se evaluaron los textos completos disponibles para confirmar su utilidad dentro de la revisión. Finalmente, se incluyeron los artículos que aportaban información relevante sobre estabilización con cal, propiedades mecánicas, comportamiento geotécnico, durabilidad, microestructura o sostenibilidad.

Proceso de selección de estudios

El proceso de selección inició con la identificación de artículos en Scopus y Web of Science mediante las cadenas de búsqueda definidas. Los registros recuperados fueron revisados inicialmente por título, resumen y palabras clave, con el propósito de verificar su relación con el tema de investigación. En esta primera etapa se descartaron estudios que abordaban estabilización de suelos sin uso de cal, investigaciones sobre materiales no relacionados con suelos expansivos o documentos centrados en aspectos ajenos a las propiedades mecánicas y geotécnicas.

Posteriormente, se realizó una depuración de registros duplicados y se verificó la disponibilidad del texto completo. Los artículos restantes fueron evaluados de acuerdo con su objetivo, metodología, tipo de suelo analizado, propiedades evaluadas, resultados y conclusiones. Esta revisión permitió seleccionar los estudios que presentaban información suficiente para ser integrados en la matriz comparativa. Se consideraron especialmente aquellos artículos que reportaban ensayos mecánicos, análisis de CBR, resistencia a compresión, módulo resiliente, comportamiento frente a humedad, cambios microestructurales o uso de aditivos complementarios con cal.

Finalmente, los estudios seleccionados fueron organizados en una matriz de revisión que permitió comparar sus características principales. Esta matriz facilitó la identificación de patrones comunes, beneficios reportados, limitaciones técnicas y categorías de análisis. A partir de esta organización, los resultados fueron agrupados en dimensiones relacionadas con la mejora de propiedades mecánicas, reducción de plasticidad y expansión, durabilidad frente a condiciones ambientales, cambios químicos y microestructurales, uso de aditivos complementarios y limitaciones técnicas del proceso de estabilización.

Extracción y organización de datos

La extracción de datos se realizó mediante una matriz elaborada en hoja de cálculo, en la cual se registró la información más relevante de cada artículo seleccionado. Los campos considerados fueron: autores, título, año de publicación, revista, resumen, palabras clave, idioma, tipo de documento, DOI, país de estudio, base de datos de procedencia, objetivo principal, diseño de investigación, metodología, tipo de proyecto estudiado, dimensión analizada, enfoque de la variable, unidad de información, instrumentos de recolección de datos, beneficios de los aditivos, beneficios cuantificables o no cuantificables, barreras identificadas y conclusión principal del autor.

Esta organización permitió comparar los estudios de forma ordenada y reconocer cuáles eran los principales aportes de la estabilización con cal en los suelos expansivos. Asimismo, la matriz permitió diferenciar entre investigaciones centradas en propiedades mecánicas, estudios orientados al comportamiento geotécnico, trabajos enfocados en durabilidad, análisis microestructurales y estudios vinculados con sostenibilidad. La sistematización de la información facilitó la elaboración de tablas explicativas y resultados narrativos, siguiendo el modelo de revisión sistemática narrativa utilizado como referencia.

Análisis y síntesis de la información

El análisis de la información se desarrolló mediante una síntesis narrativa de los estudios incluidos. En primer lugar, se revisaron los objetivos y resultados principales de cada artículo para identificar sus aportes específicos. Luego, se compararon las propiedades evaluadas, los métodos utilizados y las conclusiones reportadas por los autores. Esta comparación permitió agrupar los hallazgos en categorías temáticas, tales como mejora de propiedades mecánicas, reducción de plasticidad y expansión, durabilidad frente a condiciones ambientales, cambios químicos y microestructurales, uso de aditivos complementarios y limitaciones técnicas.

La síntesis narrativa permitió interpretar los resultados de manera integrada, evitando presentar los artículos como una simple lista aislada. Así, cada estudio fue analizado en función de su aporte al objetivo general de la revisión. Los hallazgos fueron discutidos considerando coincidencias, diferencias y condiciones que influyen en la eficacia de la estabilización con cal. De esta manera, el análisis permitió reconocer que la cal puede mejorar la resistencia, rigidez, CBR, estabilidad volumétrica y durabilidad del suelo, pero que sus resultados dependen del tipo de suelo, dosificación, humedad, curado, condiciones ambientales y posible uso de aditivos complementarios.

Consideraciones éticas

El presente estudio no involucró intervención directa sobre personas, animales, muestras de suelo ni ejecución de ensayos experimentales propios. Por tratarse de una revisión sistemática narrativa basada en fuentes documentales, el principal criterio ético fue el uso responsable de la información científica. Para ello, se respetó la autoría de los estudios revisados mediante la citación correspondiente y se evitó la reproducción textual extensa de los artículos. La información fue parafraseada y organizada con fines académicos, procurando mantener fidelidad al sentido original de los hallazgos reportados por los autores.

Asimismo, se evitó el uso de citas secundarias o “cita de cita”, priorizando la revisión directa de los documentos seleccionados. La matriz de análisis permitió registrar de forma transparente los datos de cada estudio y reducir el riesgo de manipulación o interpretación arbitraria de los resultados. De esta manera, el trabajo busca mantener criterios de integridad académica, trazabilidad de la información y respeto por la producción científica consultada.

# Capítulo 3. Resultados

Los resultados de la presente revisión sistemática narrativa se organizaron a partir de los artículos científicos seleccionados sobre estabilización con cal en suelos expansivos, arcillosos y materiales geotécnicos afines. La información fue clasificada considerando los aportes principales reportados por los autores, las propiedades evaluadas, los métodos empleados, los beneficios identificados y las limitaciones técnicas señaladas en cada investigación. A partir de la revisión de la matriz de análisis, se identificaron seis categorías principales: mejora de propiedades mecánicas, reducción de plasticidad y expansión, durabilidad frente a condiciones ambientales, cambios químicos y microestructurales, uso de aditivos complementarios y sostenibilidad, y limitaciones técnicas del proceso de estabilización.

Tabla 5

Principales conclusiones de los artículos seleccionados

| Autor y año | Título | Principales aportes identificados |
| --- | --- | --- |
| Jiang et al. (2026) | Calcium phase evolution and strength development in lime-treated soil under controlled carbonation conditions | La carbonatación controlada favorece la evolución de fases de calcio y el desarrollo de resistencia en suelos tratados con cal. El estudio resalta que la formación de compuestos estables mejora el desempeño mecánico y la durabilidad del suelo. |
| Abdi et al. (2022) | Optimization of lime and fiber content for improvement of clays with different plasticity using RSM | La combinación de cal y fibras mejora la resistencia y reduce la plasticidad de arcillas con diferente comportamiento. El estudio destaca que la dosificación óptima es clave para obtener resultados favorables. |
| Parvathy et al. (2022) | Understanding the Impact of Lime Stabilization on Expansive Soil adopting LIBS | La estabilización con cal mejora las propiedades mecánicas y permite identificar cambios microestructurales mediante técnicas avanzadas como LIBS. Esto evidencia la relación entre estructura interna y resistencia del suelo tratado. |
| Mahmood et al. (2022) | An assessment of lime-cement stabilisation on elastic and resilient moduli of clayey soil | La mezcla cal-cemento incrementa los módulos elástico y resiliente del suelo arcilloso, mejorando su comportamiento estructural en aplicaciones viales. |
| Goufi et al. (2022) | Improvement of geotechnical properties of clay–sand mixture treated with lime | La cal mejora la estabilidad de mezclas arcilla-arena al reducir la plasticidad e incrementar la resistencia. Los autores destacan la importancia de controlar las proporciones de mezcla. |
| Ramesh et al. (2022) | Suitability of bagasse ash-lime mixture for stabilization of black cotton soil | La ceniza de bagazo combinada con cal mejora la resistencia y compactación de suelos expansivos, además de aportar una alternativa sostenible mediante el uso de residuos agroindustriales. |
| Koohmishi y Palassi (2022) | Mechanical Properties of Clayey Soil Reinforced with PET considering lime stabilization | El PET reciclado junto con cal incrementa la resistencia y ductilidad del suelo arcilloso. El estudio evidencia un aporte mecánico y ambiental, aunque requiere una mezcla homogénea. |
| Deng et al. (2022) | Effect of Glutinous Rice Slurry on UCS of lime-treated soil under freeze-thaw cycles | La adición de lechada de arroz glutinoso mejora la resistencia residual de suelos tratados con cal sometidos a ciclos hielo-deshielo. |
| Poncelet et al. (2022) | Prediction of desiccation crack in lime-treated soil | La cal influye en la aparición de grietas por desecación, por lo que el proceso de secado debe controlarse para evitar deterioro físico del suelo tratado. |
| Alkiki et al. (2023) | Effect of Lime Treatment on Swelling and Geotechnical Properties of Expansive Soil | La estabilización con cal reduce el hinchamiento y mejora las propiedades geotécnicas de los suelos expansivos. |
| Das et al. (2023) | Physicochemical and Microstructural Evaluation in Lime-Treated Soil under W-D Cycles | Los ciclos húmedo-seco modifican la microestructura y el comportamiento físico-químico del suelo tratado, influyendo directamente en su resistencia. |
| Barmade et al. (2023) | Evaluating Structural Performance of Stabilized Expansive Soil as Subbase | La cal mejora el desempeño estructural de suelos expansivos usados como subbase, principalmente mediante el incremento del CBR. |
| Shivanshi et al. (2023) | Influence of W-D Cycles on Lime-Treated Soil with Sulphates | La presencia de sulfatos afecta negativamente la resistencia y durabilidad de suelos tratados con cal bajo ciclos húmedo-seco. |
| Abdallah et al. (2023) | Effect of Zeolitic Tuff on Strength of Lime-Stabilized Soil | La zeolita potencia la estabilización con cal mediante reacciones puzolánicas, mejorando la resistencia y el comportamiento mecánico del suelo. |
| Bakr (2024) | Stabilization of Soft Clay Soil by Deep Mixing with Lime and Cement in the Presence of Salt Water | La estabilización con cal y cemento mejora la resistencia de suelos blandos, aunque su desempeño puede verse condicionado por la salinidad. |
| Kumar y Kumar (2024) | Geotechnical Properties of Lime-Stabilized Dredged Soil for Sustainable Construction Applications | La cal mejora el CBR, la densidad y la permeabilidad de suelos dragados, permitiendo su posible uso en aplicaciones de construcción sostenible. |
| He et al. (2024) | Assessment of Engineering Behavior and Water Resistance of Stabilized Waste Soils Used as Subgrade Filling Materials | Los suelos residuales estabilizados con cal y cemento presentan mayor resistencia al agua y mejor durabilidad como material de subrasante. |
| Ma et al. (2024) | Multi-scale Investigation on Curing Time Effect of Lime Stabilized Red Mudstone | El tiempo de curado influye directamente en la resistencia y microestructura del suelo estabilizado con cal. |
| Azimi et al. (2025) | Reducing Lime Consumption Demand for Stabilizing High Plasticity Clay Using Xanthan Gum | La goma xantana permite reducir hasta un 50 % el consumo de cal sin comprometer la resistencia del suelo de alta plasticidad. |
| Chandru y Jayalekshmi (2025) | Supplementation of RHA for Enhancing Strength and Durability of Lime-Treated Soil | La ceniza de cáscara de arroz mejora la resistencia y durabilidad de suelos tratados con cal, especialmente frente a condiciones agresivas. |
| Jangid et al. (2025) | Effect of Multicollinearity Using AI Techniques in Lime-Stabilized Soil | La inteligencia artificial mejora la predicción del comportamiento de suelos estabilizados con cal, aunque su uso implica mayor complejidad técnica. |
| Cruz-Flores et al. (2025) | Strength and Critical State Characteristics of Lime-Stabilised Mine Tailings | La cal mejora la resistencia y estabilidad de relaves mineros, ampliando su aplicación a materiales geotécnicos no convencionales. |

Nota. La tabla presenta una síntesis de los artículos más representativos incluidos en la revisión sistemática narrativa. Se resaltan los aportes principales de cada estudio en relación con la estabilización con cal, las propiedades mecánicas, el comportamiento geotécnico, la durabilidad, la microestructura, los aditivos y la sostenibilidad.

3.1. Mejora de las propiedades mecánicas

Entre los resultados identificados, la mejora de las propiedades mecánicas constituye uno de los aportes más frecuentes de la estabilización con cal. Los estudios revisados reportan incrementos en la resistencia a la compresión no confinada, el índice de soporte California, el módulo resiliente, la rigidez, la resistencia al corte y la capacidad portante. Jiang et al. (2026) señalan que la evolución de fases de calcio y la carbonatación controlada favorecen el desarrollo de resistencia en suelos tratados con cal, mientras que Mahmood et al. (2022) reportan mejoras en los módulos elástico y resiliente cuando se emplea cal combinada con cemento. Estos hallazgos permiten interpretar que la cal fortalece la estructura interna del suelo y mejora su capacidad para soportar cargas, especialmente en aplicaciones de subrasantes, pavimentos y cimentaciones.

Asimismo, Barmade et al. (2023) evidencian que los suelos expansivos estabilizados con cal pueden mejorar su desempeño como subbase, principalmente por el incremento del CBR. Kumar y Kumar (2024) también reportan mejoras en suelos dragados tratados con cal, destacando incrementos en CBR, densidad y comportamiento geotécnico general. En conjunto, estos estudios demuestran que la estabilización con cal presenta aportes mecánicos importantes; sin embargo, la magnitud de la mejora depende del tipo de suelo, la dosificación, la humedad y el tiempo de curado.

3.2. Reducción de plasticidad y comportamiento expansivo

Otra categoría relevante corresponde a la reducción de la plasticidad y del comportamiento expansivo del suelo. Los estudios revisados indican que la cal permite disminuir el índice de plasticidad, reducir el hinchamiento y controlar parcialmente los cambios volumétricos producidos por variaciones de humedad. Abdi et al. (2022) reportan que la combinación de cal y fibras mejora la resistencia y reduce la plasticidad en arcillas de distinta naturaleza. De manera similar, Goufi et al. (2022) señalan que la cal mejora las propiedades geotécnicas de mezclas arcilla-arena, especialmente mediante la reducción de plasticidad y el aumento de resistencia.

Alkiki et al. (2023) también identifican que el tratamiento con cal reduce el hinchamiento en suelos expansivos y mejora su estabilidad geotécnica. Estos resultados son importantes porque el principal problema de los suelos expansivos no es únicamente su baja resistencia, sino su tendencia a variar de volumen ante cambios de humedad. Por ello, la reducción de plasticidad y expansión representa uno de los aportes más importantes de la cal dentro del mejoramiento geotécnico.

3.3. Durabilidad frente a condiciones ambientales

La durabilidad del suelo estabilizado con cal fue otra característica recurrente en los artículos revisados. Los estudios analizan el desempeño del suelo frente a ciclos húmedo-seco, ciclos hielo-deshielo, salinidad, sulfatos, carbonatación y resistencia al agua. Deng et al. (2022) reportan que la adición de lechada de arroz glutinoso puede mejorar la resistencia residual de suelos tratados con cal sometidos a ciclos hielo-deshielo. Asimismo, Orazi et al. (2023) señalan que algunas arcillas estabilizadas con cal presentan recuperación parcial de resistencia después de sufrir daño por congelamiento y descongelamiento.

Sin embargo, los resultados también muestran que la cal no garantiza durabilidad en todos los escenarios. Shivanshi et al. (2023) evidencian que la presencia de sulfatos bajo ciclos húmedo-seco puede reducir la resistencia y afectar la durabilidad del suelo tratado. Bakr (2024) señala que la salinidad condiciona el comportamiento de suelos estabilizados con cal y cemento. Estos hallazgos permiten afirmar que la durabilidad del suelo tratado depende de las condiciones ambientales y químicas del entorno, por lo que la estabilización debe evaluarse considerando el contexto real de aplicación.

3.4. Cambios químicos y microestructurales

Los resultados también evidencian que las mejoras mecánicas y geotécnicas producidas por la cal están relacionadas con cambios químicos y microestructurales dentro de la matriz del suelo. Estos cambios incluyen intercambio catiónico, floculación, aglomeración, reacciones puzolánicas, carbonatación y formación de compuestos cementantes. Parvathy et al. (2022) emplean la técnica LIBS para analizar el impacto de la cal en suelos expansivos, mostrando que los cambios microestructurales permiten explicar parte de la mejora mecánica observada.

De igual manera, Das et al. (2023) reportan que los ciclos húmedo-seco modifican la microestructura y el comportamiento físico-químico del suelo tratado con cal. Cherian et al. (2024) estudian la cinética de reacción suelo-cal mediante espectroscopía de impedancia, destacando que las reacciones internas condicionan el desempeño final del material. Por tanto, la estabilización con cal no debe entenderse como una simple mezcla física, sino como un proceso químico progresivo que modifica la estructura interna del suelo y mejora sus propiedades cuando las condiciones son adecuadas.

3.5. Uso de aditivos complementarios y sostenibilidad

Los artículos revisados muestran una tendencia creciente hacia el uso de aditivos complementarios con el propósito de mejorar el desempeño de la estabilización con cal y reducir su impacto ambiental. Entre los materiales reportados se encuentran fibras, PET reciclado, ceniza de bagazo, ceniza de cáscara de arroz, zeolita, escoria siderúrgica, goma xantana, polvo de mármol y residuos industriales o agroindustriales. Ramesh et al. (2022) señalan que la ceniza de bagazo combinada con cal mejora la resistencia y compactación de suelos expansivos, mientras que Koohmishi y Palassi (2022) reportan que el PET reciclado incrementa la resistencia y ductilidad del suelo arcilloso.

Abdallah et al. (2023) evidencian que la zeolita potencia la estabilización con cal mediante reacciones puzolánicas. Por su parte, Chandru y Jayalekshmi (2025) reportan que la ceniza de cáscara de arroz mejora la resistencia y durabilidad del suelo tratado, y Azimi et al. (2025) indican que la goma xantana permite reducir hasta un 50 % el consumo de cal sin comprometer la resistencia. Estos resultados muestran que los aditivos complementarios pueden fortalecer los beneficios de la cal, mejorar la sostenibilidad del tratamiento y reducir el consumo de estabilizante, aunque su aplicación requiere controlar dosificación, disponibilidad y compatibilidad química.

3.6. Limitaciones técnicas de la estabilización con cal

Finalmente, los estudios revisados identifican diversas limitaciones técnicas asociadas al uso de cal en suelos expansivos. Entre las principales se encuentran la variabilidad mineralógica del suelo, la dificultad para establecer una dosificación óptima, el control de humedad, el tiempo de curado, la compactación, la presencia de sulfatos o sales, la exposición a ciclos ambientales y la disponibilidad de aditivos complementarios. Muhmed et al. (2022) señalan que la humedad y el contenido de arcilla influyen directamente en la resistencia del suelo tratado. Poncelet et al. (2022) evidencian que la fisuración por desecación debe controlarse para evitar deterioros en el comportamiento físico del suelo estabilizado.

Asimismo, Ayers et al. (2024) reportan que las condiciones reales de campo pueden generar variabilidad en los resultados de suelos estabilizados en pavimentos. Cruz-Flores et al. (2025) también destacan que la variabilidad del material tratado puede limitar la uniformidad de los resultados, especialmente en materiales geotécnicos no convencionales como relaves mineros. En consecuencia, la estabilización con cal debe considerarse una técnica efectiva, pero condicionada por factores técnicos y ambientales que deben evaluarse previamente.

Tabla 6

Categorías de aportes de la estabilización con cal en suelos expansivos

| Categorías | Factores identificados | Efecto en las propiedades mecánicas y comportamiento geotécnico | Autores y año |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejora de propiedades mecánicas | Incremento de resistencia a compresión no confinada, CBR, rigidez, módulo resiliente, resistencia al corte y capacidad portante. | Mejora la capacidad del suelo para soportar cargas y aumenta su desempeño en subrasantes, pavimentos y cimentaciones. | Jiang et al. (2026); Mahmood et al. (2022); Barmade et al. (2023); Kumar y Kumar (2024); Younes et al. (2025). |
| Reducción de plasticidad y expansión | Disminución del índice de plasticidad, reducción del hinchamiento, menor deformabilidad volumétrica y mayor estabilidad frente a humedad. | Reduce la sensibilidad del suelo al agua y controla parcialmente los cambios volumétricos característicos de los suelos expansivos. | Abdi et al. (2022); Goufi et al. (2022); Alkiki et al. (2023); Azimi et al. (2025). |
| Durabilidad frente a condiciones ambientales | Evaluación frente a ciclos húmedo-seco, hielo-deshielo, carbonatación, salinidad, sulfatos y resistencia al agua. | Puede mejorar la durabilidad del suelo tratado, aunque su eficacia disminuye ante ambientes agresivos o mal control técnico. | Deng et al. (2022); Orazi et al. (2023); Das et al. (2023); Shivanshi et al. (2023); Bakr (2024); He et al. (2024). |
| Cambios químicos y microestructurales | Intercambio catiónico, floculación, aglomeración, reacciones puzolánicas, carbonatación y formación de compuestos cementantes. | Explica las mejoras mecánicas y geotécnicas mediante transformaciones internas de la matriz arcillosa. | Jiang et al. (2026); Parvathy et al. (2022); Das et al. (2023); Cherian et al. (2024); Ma et al. (2024). |
| Uso de aditivos complementarios y sostenibilidad | Ceniza de bagazo, ceniza de cáscara de arroz, PET reciclado, fibras, zeolita, escoria siderúrgica, goma xantana y residuos industriales. | Potencia la resistencia, mejora la durabilidad, reduce el consumo de cal y favorece el aprovechamiento de residuos. | Ramesh et al. (2022); Koohmishi y Palassi (2022); Abdallah et al. (2023); Chandru y Jayalekshmi (2025); Azimi et al. (2025); Azhar et al. (2025). |
| Limitaciones técnicas | Variabilidad del suelo, dosificación inadecuada, humedad no controlada, sulfatos, sales, fisuración por secado, curado insuficiente y condiciones reales de campo. | Puede reducir la eficacia de la estabilización si no se realiza una evaluación previa del suelo y un adecuado control del proceso. | Muhmed et al. (2022); Poncelet et al. (2022); Shivanshi et al. (2023); Ayers et al. (2024); Bakr (2024); Cruz-Flores et al. (2025). |

Nota. La tabla resume las principales categorías identificadas en la revisión sistemática narrativa. La clasificación se realizó a partir de los aportes, efectos y limitaciones reportados en los artículos científicos seleccionados sobre estabilización con cal en suelos expansivos, arcillosos y materiales geotécnicos relacionados.

# Capítulo 4. Discusión

Se hace un análisis de la información obtenida, comparando los hallazgos entre sí como por ejemplo cuál es la prevalencia de las variables y en qué edad, población o contexto es más fuerte, cuál es el nivel de intensidad de relación más alto entre las variables y bajo qué condiciones se ha presentado, cuáles son los factores que intervienen o se asocian con una variable, etc.

Conclusiones

Debe ser puntual, se redacta en prosa. Es la sine qua non de la revisión, pues deja evidencia que todo el trabajo realizado y su respectivo análisis. Esta debe responder al objetivo del estudio propuesto.

# Referencias

Elaborar las referencias de acuerdo con el Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA), 7ma edición. Puede hacer uso de gestores de referencia como Mendeley para el manejo de citas y referencias. Tener en cuenta que todo lo citado en el texto debe incluirse en las referencias y todas las referencias deben corresponder a una cita en el texto.